DESCRIPCION TECNICA

PANEL 84 R CON PORTAPANEL V5

El panel deberá tener una geometría transversal en forma de C, con 16 mm de altura y una base de 84 mm, el panel es fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm.

El avance útil del panel es de 111 mm.

El esquema de pintura considera la aplicación de un primer poliéster de secado al horno por ambas caras, con un espesor de 5 ±  2 micras, en color verde o gris y la aplicación de un esmalte de terminación poliéster secado al horno por una cara, con un espesor total de 25 ±  2 micras (incluido el primer)

El panel requiere el uso de un perfil portapanel, fabricado en aluzinc de espesor 0,5 mm y una sección de 30,3 mm x 47,9 mm, donde se fija a presión el panel.

Alternativas de espesor: 0,4 mm – 0,5 mm – 0,6 mm

Opciones de perforado estándar: Microperforado

El color de los paneles corresponde al código……….. , color………………….. de Hunter Douglas.

Producto aceptado: Panel 84R de Hunter Douglas o equivalente técnico.